| ЛГУ-126 |  | Урна "Грани будущего" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 400x400x700 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, дерево, порошковый грунт, порошковая краска, масляная пропитка. Урна представляет собой сварной металлокаркас с установленными на нем досками. Металлокаркас состоит из листового металла толщиной 2мм. Обшивка урны представлены в виде доски из лиственницы шириной 40 мм с толщиной 20 мм. Металлокаркас покрыт в 2 слоя. 1 слой – порошковый грунт, 2 слой - порошковая краска. На доски нанесена масляная пропитка в 2 слоя. Крепление досок производится конструкционными саморезами желтый цинк М4х19. Внутрення вставка под мусор изготовлена из оцинкованной листовой стали толщиной 0,5мм. Комплектация: Урна в сборе – 1 шт |  |  |  |