| ЛГСП-64 |  | Шахматный стол бетонный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 1080x1080x850 | Вес, кг: | 960 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: бетон. Комплектация: шахматный стол – 1 шт. Марка по морозостойкости: F 150. Состав: в качестве наполнителя натуральный камень фракции 5-10 мм, арматурный каркас. Лицевая поверхность: глянцевая, полированная с проявленной структурой натурального камня. |  |  |  |