| МГ6602 |  | Урна квадратная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 402x410x1060 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: урна в сборе – 1 компл. Корпус урны выполнен из листового металла толщиной 4 мм. Урна имеет форму параллелепипеда, вытянутого вверх. Урна имеет оцинкованный вкладыш, который выполнен из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. С внешней стороны, по двум сторонам урна облицована сухой строганой доской сосны 35 х 140 мм. Доски отшлифованы, кромки скруглены, обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |  |  |  |