| ЛГУ-04 |  | Урна металлическая с крышкой |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 265x330x950 | Вес, кг: | 6 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл. Комплектация: урна – 1 шт., комплект крепежа - 1шт. Сварная урна объемом 20 л выполнена на основе каркаса из профильной трубы 25×25×2 мм, со стенками из стального листа толщиной 0,8 мм и основанием из стального листа 2 мм. Все элементы окрашены порошковой краской, крепёж – оцинкованный. |  |  |  |